Scheda Tecnica - Resina Epossidica Dielettrica per Incapsulamento (DielecPro)
Descrizione
DielecPro è una resina epossidica bicomponente specificamente formulata per l’incapsulamento (potting & encapsulation) di componenti elettrici ed elettronici. Garantisce elevate proprietà dielettriche, resistenza all’umidità, agli agenti chimici e stabilità meccanica a lungo termine.
Proprietà Tecniche
Parametro	Valore
Rapporto di miscelazione (A:B)	100:100 (1:1 in peso)
Tempo di miscelazione	2 minuti (agitazione lenta e costante)
Pot life (25°C)	40 – 50 min
Tempo di indurimento	12 h a temperatura ambiente (accelerabile 2–3 h a 50°C)
Viscosità (25°C)	800 – 1200 mPa·s
Durezza	Shore D 70 – 75
Resistenza dielettrica	> 20 kV/mm
Resistività volumetrica	> 1 × 10¹⁴ Ω·cm
Costante dielettrica (ε)	3.2 – 3.5 (1 kHz)
Fattore di dissipazione (tan δ)	< 0.02 (1 kHz)
Range di temperatura operativa	-40°C ÷ +150°C
Conduttività termica	0.6 W/m·K
Resistenza alla fiamma	UL 94 V-0 (su richiesta)
Spessore massimo per colata	20 mm (2 cm) per singolo strato
Colate successive	Possibili dopo 3–4 h dalla precedente (tecnica wet-on-dry)
Colorazione	Aggiungere pigmento nero max 1% in peso (facoltativo)

Applicazioni
- Incapsulamento di PCB, trasformatori, bobine, connettori e sensori
- Protezione impermeabile per scatole di derivazione
- Applicazioni elettroniche in ambienti umidi o sommersi
- Rinforzo e isolamento di componenti sensibili
Istruzioni d’Uso
1. Pesare accuratamente i due componenti A e B in rapporto 1:1 in peso.
2. Miscelare lentamente per almeno 2 minuti fino ad ottenere una miscela omogenea.
3. Versare lentamente nel contenitore del componente elettronico evitando inclusioni d’aria.
4. Spessore massimo per colata: 2 cm. Per spessori maggiori, effettuare colate successive a distanza di 3–4 h.
5. Lasciare indurire 24 h a temperatura ambiente o accelerare la polimerizzazione in forno a 50°C.
Sicurezza
• Indossare guanti e occhiali protettivi durante l’uso.
• Assicurare un’adeguata ventilazione dell’ambiente.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini.
• Evitare il contatto con pelle e occhi.
Pulizia
1.Pulizia Pulire eventuali residui liquidi con acetone od altri diluenti.
2. Smaltire la resina catalizzata come secco non reciclabile e residui liquidi secondo in regolamento
Assistenza tecnica / Informazione prodotti +39 0187 955 108 INT.1 39 + 39 333 4819 266

Resin Pro Srl, Via 25 Aprile – Z.I.snc, 19021 Arcola SP P.IVA: 01473200119 • Capitale sociale 50000€ i.v • REA SP-210889